Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК 
компонентів відходів від руйнувань та можливі шляхи їх 
повторного використання у будівництві, промисловості будівельних матеріалів (виробництві будівельних виробів (продукції)

| Назва компонентів відходів від руйнування | Можливі шляхи повторного використання компонентів відходів від руйнувань у будівництві, промисловості будівельних матеріалів (виробництві будівельних виробів (продукції) |
| --- | --- |
| Основні компоненти відходів від руйнувань (частини (уламки, бій) будівельних конструкцій, заповнення дверних та віконних блоків, інженерних мереж, санітарно-технічних приладів тощо) |
| 1. Бетон, цегла, облицювальна плитка і кераміка |  |
| 1) бетон (бетонні, залізобетонні конструкції та вироби, їх уламки, мінеральні (цементно-піщані, гіпсові, вапняні тощо), полімер-цементні мурувальні та опоряджувальні (штукатурні, оздоблювальні) розчини) | сировина для виробництва крупного та дрібного заповнювачів для бетонів (класу до С20/25), а також щебенево-піщаних сумішей для влаштування шарів основи та покриття дорожнього одягу без використання в’яжучих; влаштування насипів автомобільних доріг; сировина для виробництва порошкоподібних наповнювачів для виробництва стінових блоків і сухих будівельних сумішей; матеріали для зворотного заповнення (відновлення рельєфу, заповнення гірничих виробок (пустот), рекультивації відпрацьованих гірничих об’єктів, інших ландшафтних робіт); сировина для металевих будівельних конструкцій; металобрухт (що утворюється під час видалення металевих включень, зокрема залізобетону) як вторинна сировина для металургійного виробництва; подрібнений бетон як вторинний матеріальний ресурс для виробництва цементного клінкеру |
| 2) цегла (цегляний бій) | сировина для влаштування дренажної подушки у заболочених районах; укріплення ґрунтових і лісових доріг; заповнювач для габіонів (силікатна цегла) (за винятком сировини для виробництва крупного та дрібного заповнювачів, а також щебенево-піщаних сумішей для влаштування шарів основи та покриття дорожнього одягу) |
| 3) облицювальна плитка, черепиця та кераміка (зокрема керамічна плитка, камені, санітарна кераміка) | сировина для укріплення ґрунтових і лісових доріг (за винятком сировини для виробництва крупного та дрібного заповнювачів, а також щебенево-піщаних сумішей для влаштування шарів основи та покриття дорожнього одягу) |
| 4) суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки і кераміки, що містять небезпечні речовини |  |
| 5) суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки і кераміки інші, ніж зазначені у підпункті 4 цього пункту | сировина для виробництва крупного та дрібного заповнювачів для бетонів (класу до С20/25), а також щебенево-піщаних сумішей для влаштування шарів основи та покриття дорожнього одягу без використання в’яжучих; влаштування насипів автомобільних доріг; сировина для виробництва порошкоподібних наповнювачів для виробництва стінових блоків і сухих будівельних сумішей; матеріали для зворотного заповнення (відновлення рельєфу, заповнення гірничих виробок (пустот), рекультивації відпрацьованих гірничих об’єктів, інших ландшафтних робіт); сировина для металевих будівельних конструкцій; металобрухт (що утворюється під час видалення металевих включень, зокрема залізобетону) як вторинна сировина для металургійного виробництва; подрібнений бетон як вторинний матеріальний ресурс для виробництва цементного клінкеру (за винятком сировини для виробництва крупного та дрібного заповнювачів, а також щебенево-піщаних сумішей для влаштування шарів основи та покриття дорожнього одягу) |
| 2. Деревина, скло та пластмаси |
| 1) деревина | арболіт, деревні пластики, теплоізоляційні та звукоізоляційні матеріали (плити), деревностружкові плити, паливні брикети; спорудження тимчасових проїздів під час відновлення руху через перешкоду; вторинний матеріально-енергетичний ресурс для цементного виробництва |
| 2) скло (склобій) | порошкоподібний заповнювач для виробництва бетонних виробів, сухих будівельних сумішей, світловідбивних фарб для дорожньої розмітки тощо, вторинна сировина для виробництва скловиробів, оптичних кабелів тощо |
| 3) пластмаси (частини (уламки) пластмасових труб водопостачання, водовідведення, електропроводки, полімерних погонажних виробів, склопакетів полімерних ущільнювачів тощо) | вторинна сировина для виробництва полімерної продукції; вторинний матеріально-енергетичний ресурс для цементного виробництва (за винятком полівінілхлориду) |
| 4) деревина, скло та пластмаси, що містять небезпечні речовини або забруднені ними |  |
| 3. Бітумні суміші, вугільна смола та просмолені вироби |  |
| 1) бітумні суміші, що містять вугільну смолу (покрівельні та гідроізоляційні будівельні вироби: бітумні, дьогтьові, дьогтебітумні, бітумополімерні, гумо-дьогтьові та бітумні безосновні матеріали (ізол), вироби на основі картону (руберойд, пергамін, толь) та скловолокнистій основі (склоруберойд) тощо) | компонент асфальтобетонних та бітумомінеральних сумішей для шару основи дорожнього одягу автомобільних доріг ІІІ—IV категорій, бітумінозних будівельних матеріалів тощо |
| 2) бітумні суміші інші, ніж зазначені в підпункті 1 цього пункту (зокрема бітумовмісні матеріали у вигляді пошкодженого асфальтобетону) | —“— |
| 3) вугільна смола та просмолені продукти | —“— |
| 4. Метали (включаючи їх сплави) |
| 1) мідь, бронза, латунь | вторинна сировина для металургійного виробництва |
| 2) алюміній | —“— |
| 3) свинець | —“— |
| 4) цинк | —“— |
| 5) чавун і сталь | —“— |
| 6) олово | —“— |
| 7) змішані метали | —“— |
| 8) відходи металів, забруднені небезпечними речовинами |  |
| 9) кабелі, що містять масла, вугільну смолу або інші небезпечні речовини |  |
| 10) кабелі інші, ніж зазначені в підпункті 9 цього пункту | виокремлення металевих компонентів для повторної переробки |
| 5. Ґрунт (включаючи ґрунт із забруднених ділянок) |  |
| 1) ґрунт та каміння, що містять небезпечні речовини |  |
| 2) ґрунт та каміння інші, ніж зазначені в підпункті 1 цього пункту | засипка окремих ділянок, формування ландшафту в рамках планування територій, влаштування насипів автомобільних доріг |
| 3) дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини |  |
| 4) дорожній баласт (щебінь) інший, ніж зазначений в підпункті 3 цього пункту | влаштування шарів основи дорожнього одягу, влаштування насипів автомобільних доріг |
| 6. Ізоляційні матеріали та азбестовмісні будівельні матеріали |  |
| 1) ізоляційні матеріали, що містять азбест | наповнювачі для виробництва вогнестійких виробів, заповнювачі для бетону, покрівельні вироби |
| 2) інші ізоляційні матеріали (вироби (продукція)), що складаються з небезпечних речовин або містять їх (зокрема теплозоляційні матеріали і вироби мінеральні та полімерні: мінеральна вата спучений перліт, вермикуліт, спінений та екструдований полістирол тощо) | вторинна сировина для виробництва полімерної та іншої аналогічної продукції, скла, кераміки як заповнювачів та наповнювачі для виробництва бетону тощо |
| 3) ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту |  |
| 4) будівельні матеріали (вироби (продукція), що містять азбест |  |
| 7. Будівельні матеріали вироби (продукція) на основі гіпсу |  |
| 1) будівельні матеріали (вироби (продукція) на основі гіпсу, що містять небезпечні речовини |  |
| 2) будівельні матеріали (вироби (продукція) на основі гіпсу інші, ніж зазначені в підпункті 1 цього пункту | домішки до сухих будівельних сумішей, вторинна сировина для виробництва аналогічної продукції, сировина для виробництва гіпсового в’яжучого; вторинний матеріальний ресурс для цементного виробництва |
| Супутні компоненти відходів від руйнувань (матеріали, предмети, які були всередині або поряд із об’єктом у момент пошкодження (руйнування) або виконання робіт з його демонтажу, зокрема устаткування, особисті речі, предмети вжитку (меблі, побутова техніка), органічні речовини тощо) |
| 8. Змішані компоненти відходів від руйнувань, що містять небезпечні речовини |  |
| 1) компоненти відходів від руйнувань, що містять ртуть |  |
| 2) компоненти відходів від руйнувань, що містять поліхлоровані дифеніли (далі — ПХД) (наприклад, ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі синтетичних смол, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори) |  |
| 3) інші компоненти відходів від руйнувань (супутні компоненти), включаючи змішані відходи, що містять небезпечні речовини |  |
| 9. Інші змішані компоненти відходів від руйнувань |  |
| 1) компоненти відходів, що піддаються біологічному розкладанню |  |
| 2) люмінесцентні лампи та інші відходи, що містять ртуть |  |
| 3) батареї та акумулятори |  |
| 4) електричне та електронне обладнання |  |
| 5) електричне та електронне обладнання, що містить небезпечні складові |  |
| 6) папір та картон |  |
| 7) тканини |  |
| 8) інші, не зазначені в підпунктах 1—7 цього пункту |  |
| 9) побутові відходи |  |
| 10. Інші змішані компоненти відходів від руйнувань |  |
| 1) промислові відходи |  |
| 2) медичні та фармацевтичні відходи |  |
| ____________ Примітки: | Збирання азбестовмісних відходів необхідно проводити із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та захисного одягу, а також забезпечувати зволоження місць їх збирання. За можливості не допускати подальшу руйнацію азбестовмісних відходів. Зібрані азбестовмісні відходи повинні бути упаковані для унеможливлення контактування з навколишнім природним середовищем та транспортовані до місця їх видалення. Після складування азбестовмісних відходів на місці їх видалення вони підлягають покриттю ізолювальним шаром (ґрунт, глина, подрібнені будівельні відходи тощо) завтовшки не менше ніж 75 сантиметрів. Компоненти відходів від руйнувань, зазначені у підпунктах 1, 3 пункту 2; 1—3 пункту 3; 6, 9, 10 пункту 4; 1—4 пункту 6; 2 пункту 8; 3, 6, 7 пункту 9 цього додатка, є горючими. |

_____________________

Додаток 2
до Порядку

ФОРМА 
обліку відходів від руйнувань

| Порядковий номер | Назва компонентів відходів від руйнувань | Одиниця виміру | Обсяг | Місце розміщення (місце тимчасового зберігання відходів від руйнувань/інший об’єкт поводження з відходами) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ______________ Примітки: | Зазначаються відомості щодо відходів від руйнувань, що розміщені на місці тимчасового зберігання відходів від руйнувань або іншому об’єкті поводження з відходами. Назва компонентів відходів від руйнувань згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073 “Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Обсяги відходів від руйнувань зазначаються у тоннах або куб. метрах, відповідна одиниця виміру зазначається під час заповнення форми. |
| --- | --- |